## Slide 1: Recyklace solárních fotovoltaických panelů
Ing. Antonín Šperlich Ústav chemických procesů AV ČR Praha, sperlich@icpf.cas.cz
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
Projekt SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost (CEVOOH) je financován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

## Slide 2: Úvod – Proč recyklovat solární panely?
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
Graf neustále rostoucího množství vyřazených solárních panelů
Upraveno podle: Lim, M. S. W., He, D., Tiong, J. S. M., Hanson, S., Yang, T. C. K., Tiong, T. J., Pan, G. T., & Chong, S. (2022). Experimental, economic and life cycle assessments of recycling end-of-life monocrystalline silicon photovoltaic modules. Journal of Cleaner Production, 340. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130796

## Slide 3: Typy solární fotovoltaických panelů
Křemíkové
  mono-krystalické
  poly-krystalické
  amorfní
Tenkovrstvé
  CdTe
  CIGS
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
Ostatní (nové) technologie
  Perovskitový článek
  Grätzelův článek
  Panely na bázi kvantových teček

## Slide 4: Struktura křemíkového solárního panelu
Tenký plát s pěti vrstvami
Sklo, křemíkové články s dráty a zadní fólie jsou spojeny polymerem EVA
Panel připomíná kompozit
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023

## Slide 5: Hmotnostní složení solárních panelů
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
Chart: 
| Sklo | Polymery | Křemíkové články | Kovové dráty
Sloupec1 | 75 | 15 | 5 | 5
Upraveno podle: Lim, M. S. W., He, D., Tiong, J. S. M., Hanson, S., Yang, T. C. K., Tiong, T. J., Pan, G. T., & Chong, S. (2022). Experimental, economic and life cycle assessments of recycling end-of-life monocrystalline silicon photovoltaic modules. Journal of Cleaner Production, 340. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.130796

## Slide 6: Struktura výzkumu
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
Dostatečný materiálový tok
• ✔ Splněno (viz snímek č. 2)
Dostatečný obsah cenných látek
• ✔ Splněno (na základě výsledků chemických rozborů)
Vytipování vhodných částí k recyklaci
Návrh recyklačních metod
Fyzikální metody
• Drcení
• Mletí
• …
Chemické metody
• Spalování polymerů
• Loužení kovů
• …
Dále využitelné suroviny

## Slide 7: Charakterizace kovové části panelů
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
XRF měření drátů a článků
Kyselinové loužení
ICP-OES
Filtrát
Vážení
Filtrační koláč
• Měď
• Pájka (cín a olovo)
• Stříbro
• Přesné koncentrace kovů
• Úbytek po loužení

## Slide 8: Složení kovové části panelů
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
Vyloužený podíl [hm. %] |  | 
Materiál / Kyselina | Aqua fortis | Aqua regia
Dráty | 81,62 | 87,99
Články | 8,40 | 7,57
Koncentrace prvků pomocí ICP-OES [g/kg] |  |  |  |  |  |  |  | 
Materiál / Prvek |  | Al | Cu | K | Pb | Zn | Sn | Ag
Dráty | Aqua fortis | 1,6 | 810 | 9,1 | 66 | 1,4 | 0,14 | 34
 | Aqua regia | 1,4 | 790 | 3,0 | 61 | 1,6 | 93 | 0,24
Články | Aqua fortis | 62 | 0,08 | 2,3 | 1,2 | 0,43 | 0,02 | 10
 | Aqua regia | 59 | 0,02 | 1,9 | 1,1 | 0,43 | 0,96 | 0,13
Koncentrace prvků pomocí ICP-OES [g/kg] |  |  |  |  |  |  |  | 
Materiál / Prvek |  | Al | Cu | K | Pb | Zn | Sn | Ag
Dráty | Aqua fortis | 1,6 | 810 | 9,1 | 66 | 1,4 | 0,14 | 34
 | Aqua regia | 1,4 | 790 | 3,0 | 61 | 1,6 | 93 | 0,24
Články | Aqua fortis | 62 | 0,08 | 2,3 | 1,2 | 0,43 | 0,02 | 10
 | Aqua regia | 59 | 0,02 | 1,9 | 1,1 | 0,43 | 0,96 | 0,13

## Slide 9: Možnosti recyklace
Rozpojování celých panelů na menší kusy
  Zejména pomocí namáhání na střih
Selektivní drcení a mletí
  Další zmenšení velikosti částic
  Odstranění části skla
Tepelné zpracování polymerů
Kyselinové loužení kovů
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023
Křemíkové články
Sklo
Dráty

## Slide 10: Závěr
Velký materiálový tok vstupní suroviny
Nutnost zpracování z ekologických (a legislativních) důvodů
Potenciálně zajímavá surovina s vysokým obsahem cenných látek
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023

## Slide 11: Děkuji za pozornost
Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí 2023